|  |  |
| --- | --- |
| **مشخصات فنی مدل: PP 150** | |
| *شکل مدیا* | *مواج مورب* |
| *مواد اولیه* | *پلی پروپیلن-* **PP** |
| *سطح ویژه* | *150 متر مربع در متر مکعب* |
| *ضخامت نهایی ورق* | *450 میکرون* |
| *گام مدیا* | *19 میلی متر* |
| *زاویه مدیا* | **60°** |
| *وزن هر متر مکعب مدیا* | **27kg/m3** |
| *رنگ* | *مشکی،سبز* |
| *طول* | *120/60 سانتیمتر* |
| *عرض* | *60/30 سانتیمتر* |
| *ارتفاع* | *60/30 سانتیمتر* |
| *حداکثر دمای کاری* | *80 درجه سانتیگراد دمای مرطوب* |
| *مقاومت* | *مقاوم در برابر تابش* **UV** |
| *محدود تحمل* **PH** | **1-13** |

